| Radex® Pasta na leštenie RDX-10 |
| --- |
| Technická informácia |
| Názov materiálu |
| Radex® Pasta na leštenie RDX-10 |
| Opis materiálu |
| Nová generácia pasty na leštenie je kombináciou vysoko abrazívnej účinnosti a vysokého lesku pri minimálnej námahe a vynaloženom čase. Odporúča sa použite leštiacej špongie Radex® RDE 01 (modrá) alebo univerzálnej špongie na leštenie RDE 02. |
| Funkcia |
| Hrubá pasta na leštenie je určená na rýchle odstránenie rýh vzniknutých pri brúsení. Abrázia substancie nezanecháva škrabance. Výborne vyhovuje všetkým typom farieb a bezfarebných lakov. |
| Rozmery |
| Umelohmotná fľaša 1,0 L |
| V kartóne 6 fliaš x 1,0 L |
| Použitie: |
| Leštenie strojom, 900 – 1500 otáčok, použitie špongie na leštenie RDE 01 alebo RDE 02. Používa sa v systéme s jemnou pastou na leštenie RDX-2 alebo Leštiacim mliekom (pre lesk). |
| Charakteristiky |
| Vzhľad | abrazívna hmota – biela farba |
| Hustota, g/l | 995 – 1010 |
| рН | 7- 9 |
| Viskozita | 10000 – 20000 |
| Základné charakteristiky |
| Účinne odstráni ryhy |
| Pripraví povrch na ďalšie leštenie |
| Bez silikónov a vosku |
| Skladovanie |
| Nedovoľte, aby výrobok zamrzol. Aby si fľaša zachovala normálnu teplotu, nech je postavená vertikálne. Pri správnom použití – trvanlivosť 2 roky. |
| Preventívne opatrenia |
| Nevdychujte výpary. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. V prípade požitia nevyvolávajte zvracanie. Ihneď privolajte lekársku pomoc. Ak sa výrobok dostane do očí, dôkladne vyplachovať teplou vodou, ak dráždenie pokračuje, privolajte lekára. Pri kontakte s pokožkou, odstráňte vodou a mydlom. Uchovávajte mimo dosahu detí! |